Диаметр труб метрический Dn (наружный),  Dy (условный) и дюймах.

| Условный проход трубы (Dy) мм | Диаметр резьбы (G), дюйм | Наружный диаметр трубы (Dn), мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Труба водогазопроводная | Бесшовная | Полимерная |
| 10 | 3/8" | 17 | 16 | 16 |
| 15 | 1/2" | 21,3 | 20 | 20 |
| 20 | 3/4" | 26,8 | 26 | 25 |
| 25 | 1" | 33,5 | 32 | 32 |
| 32 | 1 1/4" | 42,3 | 42 | 40 |
| 40 | 1 1/2" | 48 | 45 | 50 |
| 50 | 2" | 60 | 57 | 63 |
| 65 | 2 1/2" | 75,5 | 76 | 75 |
| 80 | 3" | 88,5 | 89 | 90 |
| 100 | 4" | 114 | 108 | 125 |
| 125 | 5" | 140 | 133 | 140 |
| 150 | 6" | 165 | 159 | 160 |
| 200 | 8" |  | 219 |  |
| 225 | 9" |  |  |  |
| 250 | 10" |  |  |  |
| 300 | 12" |  |  |  |
| 400 | 16" |  |  |  |
| 500 | 20" |  |  |  |
| 600 | 24" |  |  |  |
| 700 | 28" |  |  |  |
| 800 | 32" |  |  |  |
| 900 | 36" |  |  |  |
| 1000 | 40" |  |  |  |
| 1050 | 42" |  |  |  |

Следует отметить, что стальные и чугунные трубы принято обозначать по условному диаметру, а полимерные и медные трубы по наружному диаметру.